Применение обеспыливающей пропитки «Полимер бетон»:

	№
	Область применения
	Количество сухой цементно-песчаной смеси, кг
	Количество добавки «Полимер бетон», кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Устройство порогов, косяков, ремонт ступенек, гидроизоляция, наливные полы с верхним слоем от 1 до 5 мм, заделка неровностей до 5 мм
	50
	8-10
	

	2
	Заделка неровностей в бетоне (потолки, полы, стены) до 50 мм
	50
	10
	Добавку разбавить водой в соотношении от 1/1 до 1/4

	3
	Покрытия толщиной от 20 до 100 мм (без трещин и расслоения бетона при  укладке)
	50
	10
	Добавку разбавить водой в соотношении от 1/5 до 1/20

	4
	Обеспыливание бетонных полов
	
	
	Добавку разбавить водой в соотношении 1/1


